疫苗外包装箱URS

| 序号 | 项目 | 要求内容 | 必需/期望 | 投标 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供货 | 生产厂家年产能应＞ 10万个。确保在接收到订单计划后10日内向本公司完成供货。要求送货上门，负责货物的运输和卸货至需方指定位置。对紧急订单，供应商应及时确认可行性，并按要求完成供货。 | 必需 | 响应 |
|  | 材质 | 应为三层牛皮瓦楞纸：190g牛皮纸 A级+130g 芯纸+190g牛皮纸 A级。 | 必需 | 响应 |
|  | 外观 | 摇盖 摇盖开合180°往复5次以上，面层和里层不得有裂缝。 箱体 应方正、表面不允许有明显的损坏和污迹。 文字 印刷的文字内容与设计稿相符，字体整齐清晰，不得有斑污歪斜现象。 颜色 符合色样，色泽鲜艳、深浅一致、套印准确。 标记 符合设计稿规定的内容与位置要求。 印油 涂布均匀，光亮平滑，无污迹。 切边 刀口光洁无毛刺，外观不合格率小于万分之一。 | 必需 | 响应 |
|  | 尺寸 | 符合设计稿或签样稿的规定，长、宽、高三项误差均＜+5mm(或-3mm)。对应外纸箱尺寸（mm）：2# 548*325*368；8# 445*355*272；9# 525*390*408，其中9#外纸箱分表面覆膜与表面不覆膜两种。 | 必需 | 响应 |
|  | 性能测试 | 按瓦楞纸箱垂直冲击跌落试验方法检测，被测样箱均无破损、内装物无撒漏，该项试验为合格。 | 必需 | 响应 |
|  | 其他 | 包装材料需符合环保法规，产品有效期3年。 | 必需 | 响应 |