稀释液外纸箱URS

| 序号 | 项目 | 要求内容 | 必需/期望 | 投标 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供货 | 生产厂家年产能应＞2万个。确保在接收到订单计划后10日内向本公司完成供货。要求送货上门，负责货物的运输和卸货至需方指定位置 | 必需 | 响应 |
|  | 材质 | 应为五层瓦楞纸。面子180g+牛皮瓦140g+高瓦里子160g+ 90g+140g牛皮 | 必需 | 响应 |
|  | 外观质量 | 摇盖 摇盖开合180°往复5次以上，面层和里层不得有裂缝。 箱体 应方正、表面不允许有明显的损坏和污迹。 文字 印刷的文字内容与设计稿相符，字体整齐清晰，不得有斑污歪斜现象。 颜色 符合色样，色泽鲜艳、深浅一致、套印准确。 标记 符合设计稿规定的内容与位置要求。 印油 涂布均匀，光亮平滑，无污迹。 切边 刀口光洁无毛刺。外观不合格率小于万分之一。 | 必需 | 响应 |
|  | 尺寸 | 符合设计稿或签样稿的规定，长、宽、高三项误差均＜+5mm(或-3mm)。 外纸箱规格; 外形尺寸（mm）. 10ml/20ml*200/瓶; 340*325*170. 40ml/50ml*200/瓶; 457*225*360. 100ml*100/瓶; 505*255*215. | 必需 | 响应 |
|  | 贮存运输条件 | 在干燥处保存，防火、防虫。 | 必需 | 响应 |