MMC填料用户需求

- 粒径范围：45-165μm

- 平均粒径D50：75±20μm，颗粒大小呈正态分布，在该范围内的颗粒占总数的95%以上

- 功能基团：MMC

- 动态载量：45mg BSA/ml（介质）

- pH稳定性：3-12（长期），3-14（CIP）

- 化学稳定性：在所有常用水溶液和缓冲液中稳定,1M氢氧化钠、2M氯化钠中稳定3小时

- 线性流速（0.3MPa）：≤600cm/h

- 操作压力：≤0.5MPa

- 保存液：20%乙醇

- 储存条件：4-40℃

- 需求数量：15L